Технологическая карта №0а (грунтование бетонных оснований).

1. Загрунтовать стену грунтовкой с песком.

2. Высушить согласно инструкции.

Технологическая карта №0б (грунтование пенобетонных оснований).

1. загрунтовать стену грунтовкой глубокого проникновения первый раз.

2. сушка 1 час.

3. загрунтовать стену грунтовкой глубокого проникновения второй раз.

4. сушка 1 час.

5. загрунтовать стену грунтовкой глубокого проникновения третий раз.

6. сушка 1 час.

Технологическая карта №0в (грунтование плиточного клея).

1. загрунтовать стену грунтовкой глубокого проникновения.

2. сушка 1 час.

Технологическая карта №1 (слой "Волма-Аквалюкс").

1. а) выполнить маяки из штукатурки и установить угловые профили (при необходимости)

б) выдержать 24 часа,

в) при необходимости ошкурить.

2. Смочить маяки водой, приготовить смесь "Волма-Акваслой", нанести на стену.

3. Разровнять правилом, проверить отклонения уровнем или лазерным нивелиром.

4. Через 20-24 часа подрезать штукатурку трапециевидным правилом, углы - штукатурным рубанком, увлажнить и затереть теркой.

5. Удалить саморезы, при необходимости зашпаклевать "Волма-Аквалюкс".

Технологическая карта №2 (армирование).

1. Нарезать штукатурную сетку, приготовить смесь "Волма-Мультиклей", навесить штукатурную сетку, обмазать клеем.

2. Сделать горизонтальные борозды.

3. Выдержать 24 часа.

Технологическая карта №3 (слой "Волма Слой", «Волма Слой ультра»).

1. Выполнить маяки из штукатурки и угловые профили,

2. Выдержать 4-5 часов, при необходимости ошкурить.

3. Обработать грунтовкой с песком.

4. Высушить грунтовку согласно инструкции.

5. Приготовить смесь, нанести на стену, разровнять правилом, проверить отклонения уровнем или лазерным нивелиром.

6. После начала схватывания смеси (45-60 минут), подровнять штукатурку трапециевидным правилом.

7. Через 15-20 минут увлажнить и затереть теркой, выдержать паузу до проявления матовой поверхности и загладить ее широким шпателем.

8. В промежутке между 3 часа и 24 часа после нанесения обильно смочить водой и загладить широким шпателем до появления глянца.

Оштукатуривание тип 1.

ТК №0а, ТК №1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Бетонная стена кухни | Бетонная стена ванной |
| ТК №0а | выполнено | выполнено |
| ТК №1 п.1а | выполнено | выполнено |
| ТК №1 п.1б | выполнено | выполнено |
| ТК №1 п.1в | выполнено | выполнено |
| ТК №1 п.2,3 | выполнено | выполнено |
| ТК №1 п.4 | выполнено | выполнено |
| ТК №1 п.5 | выполнено |  |

Оштукатуривание тип 2.

ТК №0б, ТК №2, ТК №0в, ТК №1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Стена туалета | Примеч. |
| ТК №0б п.1 | выполнено | Загрунтовать правую часть стены (ПГП) грунтовкой с песком, высушить |
| ТК №0б п.2 | выполнено |  |
| ТК №0б п.3 | выполнено |  |
| ТК №0б п.4 | выполнено |  |
| ТК №0б п.5 | выполнено |  |
| ТК №0б п.6 | выполнено |  |
| ТК №2 п.1-2 | выполнено |  |
| ТК №2 п.3 | выполнено |  |
| ТК №0в п.1 |  |  |
| ТК №0в п.2 |  |  |
| ТК №1 п.1а |  |  |
| ТК №1 п.1б |  |  |
| ТК №1 п.1в |  |  |
| ТК №1 п.2,3 |  |  |
| ТК №1 п.4 |  |  |
| ТК №1 п.5 |  |  |

Примеч. 1. При необходимости на правую часть стены (где ПГП) после установки маяков наносить штукатурку «Волма-Акваслой».

Оштукатуривание тип 3.

ТК №0б, ТК №2, ТК №0в, ТК №3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спальня | Кабинет | Детская | Кухня | Вход |
| ТК №0б п.1 |  |  |  |  |  |
| ТК №0б п.2 |  |  |  |  |  |
| ТК №0б п.3 |  |  |  |  |  |
| ТК №0б п.4 |  |  |  |  |  |
| ТК №0б п.5 |  |  |  |  |  |
| ТК №0б п.6 |  |  |  |  |  |
| ТК №2 п.1-2 |  |  |  |  |  |
| ТК №2 п.3 |  |  |  |  |  |
| ТК №0в п.1 |  |  |  |  |  |
| ТК №0в п.2 |  |  |  |  |  |
| ТК №3 п.1 |  |  |  |  |  |
| ТК №3 п.2 |  |  |  |  |  |
| ТК №3 п.3 |  |  |  |  |  |
| ТК №3 п.4 |  |  |  |  |  |
| ТК №3 п.5 |  |  |  |  |  |
| ТК №3 п.6 |  |  |  |  |  |
| ТК №3 п.7 |  |  |  |  |  |
| ТК №3 п.8 |  |  |  |  |  |